Инструкция по нанесению Ceramic Pro Light:

- Перед нанесением Ceramic Pro Light рекомендуется обработать поверхность полиролью Nano-Polish.

- Взболтать емкость перед использованием в течении 3-5 минут.

- Нанести небольшое количество на аппликатор. Соблюдайте экономичность расхода продукта.

- Обрабатывать поверхность автомобиля без нажима небольшими участками до 60х60 см (до 1 элемента) горизонтальной, а затем и вертикальной "змейкой" для равномерного распределиния продукта.Обработка происходит только подетально.

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха при нанесении.

- Обязательно участки должны обрабатываться внахлест.

- Ceramic Pro Light наносится также на фары, диски, внешние пластиковые, резиновые и хромированные поверхности корпуса авто.

- После нанесения через 1-3 мин без нажима располировываем микрофиброй прямыми движениями, убирая все излишки c поверхности. Круговые движения запрещены. Рекомендуется при располировке начинать с коротких интенсивных движений и заканчивать длинными во всю длину обрабатываемого элемента корпуса авто.

- После обработки Ceramic Pro Light автомобиль должен отстояться в сухом боксе не менее 3х часов (в идеале 8 часов). Не мойте автомобиль в течении недели, чтобы покрытие набрало максимальные свойства.

- Чтобы покрытие сохраняло максимальный блеск и гидрофобный эффект, рекомендуется раз в 9 мес обновлять верхний слой нанесением 1 слоя Nano-Polish и затем 1 слоя Ceramic Pro Light