ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Наружную поверхность стекла обезжирить любым моющим средством не содержащим силикон или воск.
Вытереть насухо одноразовым бумажным полотенцем.
Поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой!
Взять аппликатор губкой вверх, сдавить крылья до разрушения ампулы.
Двумя тремя быстрыми горизонтальными мазками распределить состав на лобовом и двух передних боковых стеклах. Затем хорошо растереть по всем обрабатываемым поверхностям, не доводя до краев около 1 см, во избежание загрязнения губки аппликатора.
Спустя 2-3 минуты вытереть (располировать) до чистого стекла одноразовым бумажным полотенцем.
 
Расход на 2м2 или на лобовое и два боковых стекла.
Использовать только одноразовые бумажные полотенца.
После вскрытия использовать в течение 15 мин.
Не использовать на пластиковых элементах.
Избегать при нанесении прямых солнечных лучей, дождя, снега и влаги.
Наносить при температуре от +10 до +50 град.С и влажности воздуха не более 60%.
Не касайтесь очищаемой поверхности пальцами, используйте полиэтиленовые перчатки.
В случае если стекло ранее было обработано составами на основе воска или силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очистки битумных пятен и смол.